U468增稠剂在水性漆中的应用（20151123）

实验编号：20151123001

# 1 实验目的

根据客户要求，选择一款用于水性木器涂料的增稠剂，要求增稠倍率高，不消光，其他要求满足涂料的技术要求。

# 2 实验原料及仪器

实验原料如表1所示。

表1 实验原料

| 原料 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乳液 | 客户提供 |  |
| TK530 | 摩田提供 | 增稠剂 |
| U465 | 摩田提供 | 增稠剂 |
| U462 | 摩田提供 | 增稠剂 |
| U468 | 摩田提供 | 增稠剂 |
| TK582 | 摩田提供 | 增稠剂 |
| 氨水 | 摩田提供 | 增稠剂 |

实验仪器如表2所示。

表2 实验仪器

| 实验仪器 | 型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| pH计 | FE20 | 梅特勒-托利多 |
| 粘度计 | NDJ-5S | 上海精天电子仪器有限公司 |
| 增力电动搅拌器 | JJ-1 | 上海梅香仪器有限公司 |

# 3 实验部分

# 3.1  6036的pH调节

调配配方如表3所示。

表3 调配配方

|  | 乳液 | 氨水 |
| --- | --- | --- |
| 用量/g | 945.4 | 1.5 |
| 配比/% |  | 1.6% |
| 调整后PH | 8.09 |  |
| 调整后粘度 | 22.7cps (1#,60rpm,18.2℃) |  |

# 3.2  调固含后的乳液增稠

复配配方如表4所示。

表4复配配方

| 序号 | 增稠剂 | 用量 |
| --- | --- | --- |
| A | U462 | 0.5% |
| B | U465 | 0.5% |
| C | U468 | 0.5% |
| E | TK582 | 0.5% |
| F | TK530 | 0.5% |

# 4 测试结果

增稠结果如表5所示。

表5   增稠结果

| 序号 | 增稠剂 | 粘度/cps |
| --- | --- | --- |
| A | U462 | 2949.3 (2#,6rpm,18.3℃) |
| B | U465 | 1138.0 (2#,12rpm,18.4℃) |
| C | U468 | >100000 膏状 (4#,6rpm,18.3℃) |
| E | TK582 | 47.0 (1#,60rpm,18.1℃) |
| F | TK530 | 1524.1 (2#,12rpm,18.2℃) |

# 5 结论

在用量相同的情况下，不同增稠剂对乳液的增稠效果有较大区别，其中，468的增稠倍率最高，但是增稠后呈膏状，后期应用可考虑减少其添加量。